2025年六安经济技术开发区纸制品产品质量监督抽查

实施细则

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

抽样以最小销售包装作为样本，在选取的3个包装箱中，每箱抽取样本2个，共计抽取样品6个，其中3个作为检验样品，3个作为备用样品。

2 检验依据

表1  纸巾纸产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定量 | GB/T 20808-2011 GB/T 20808-2022 | GB/T 24328.5-2009 |
| 2 | 亮度（白度） | GB/T 20808-2011 | GB/T 7974-2013 |
| 3 | D65亮度 | GB/T 20808-2022 | GB/T 7974-2013 |
| 4 | 灰分 | GB/T 20808-2011 GB/T 20808-2022 | GB/T 742-2018 |
| 5 | 纵向湿抗张强度 | GB/T 20808-2011 GB/T 20808-2022 | GB/T 465.2-2008 GB/T 12914-2018 |
| 6 | 洞眼 | GB/T 20808-2011 GB/T 20808-2022 | GB/T 20808-2011 GB/T 20808-2022 |
| 7 | 尘埃度 | GB/T 20808-2011 GB/T 20808-2022 | GB/T 1541-2013 |
| 8 | 交货水分 | GB/T 20808-2011 GB/T 20808-2022 | GB/T 462-2008 |

表2  卫生纸产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柔软度 | GB/T 20810-2018 | GB/T 8942-2016 |
| 2 | 可迁移性荧光物质 | GB/T 20810-2018 | GB/T 20810-2018 |
| 3 | 灰分 | GB/T 20810-2018 | GB/T 742-2018 |
| 4 | 洞眼 | GB/T 20810-2018 | GB/T 20810-2018 |
| 5 | 尘埃度 | GB/T 20810-2018 | GB/T 1541-2013 |
| 6 | 交货水分 | GB/T 20810-2018 | GB/T 462-2008 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1判定依据

相关产品标准

GB/T 20808-2011 《纸巾纸》

GB/T 20810-2018 《卫生纸(含卫生纸原纸)》

GB/T 20808-2022《纸巾》

现行有效的企业标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。